МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ» Открытое акционерное общество «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ  ПЕСЧАНИСТЫЙ  МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 500

# ПЦП 500 СТБ 2115-2010; ГОСТ 30515-2013

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | норматив СТБ 2115-2010 | среднее за 2020г |
| --- | --- | --- |
| 1 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Тонкость помола (остаток на сите № 008), % | не более 15 | 2,2 |
| Удельная поверхность, см2/г | не менее 3000 | 3602 |
| Нормальная густота цементного теста, % | не нормируется | 27,00 |
| Начало схватывание, мин. | не ранее 45 мин | 3 ч 30 мин |
| Конец схватывания, мин. | не позднее 10ч | 4 ч 35 мин |
| Равномерность изменения объема | Цемент должен показывать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде | изменение объема образцов равномерное |
| Ложное схватывание | не нормируется | нет |
| Плотность, г/см3 | не нормируется | 3,12 |
| 2 ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ |
| Предел прочности на сжатие при пропаривании (группа эффективности), МПа | Для групп по эффективности I – более 30 II – от 28 до 30 III – менее 28 | 34,8 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 2 суток, МПа | не нормируется | 5,0 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 2 суток, МПа | не менее 20,0 | 23,3 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | не нормируется | 6,5 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа | не менее 49,0 | 50,7 |
| Добавки (кварцевый песок), % | не более 15 | 10,5 |
| 3 ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ |
| Потери при прокаливании, % | не более 5,0 | 2,08 |
| Содержание сульфата (по SO3), % | не более 4,0 | 2,79 |
| Cодержание хлор-иона Cl-, % | не более 0,1 | 0,0052 |
| Содержание щелочей (R2O), % | не более 1,0 | 0,66 |
| Содержание SiO2, % | не нормируется | 30,05 |
| Содержание Al2O3, % | не нормируется | 3,89 |
| Содержание Fe2O3, % | не нормируется | 3,34 |
| Содержание CaO, % | не нормируется | 55,70 |
| Содержание MgO, % | не нормируется | 0,41 |
| 4 МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА | Среднее значение |
| Трехкальциевый силикат C3S, % | не нормируется | 63,88 |
| Двухкальциевый силикат C2S, % | не нормируется | 15,23 |
| Трехкальциевый алюминат C3A, % | не нормируется | 6,42 |
| Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF, % | не нормируется | 10,94 |
| Оксид магния MgO, % | не более 5,0 | 0,35 |
| Свободный оксид кальция CaOсв, % | не более 2,0 | 0,58 |
| 5 ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 | 64,9±16,2 |

Сертификат соответствия: № BY/112 02.01. 022 04013

Аттестат аккредитации  № BY/112 2.4620

Система менеджмента предприятия сертифицирована по стандартам СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001